|  | Terrassen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mit |  | WERZALIT- entero 2.0 |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |
|  | Bauherr: |  |  |  |
|  | Planung und Bauleitung: |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Terrasse |
| --- | --- |
| WERZALIT-Terrassenvollprofil entero 2.0 |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 1.1. | Bodenbelag entero 2.0 Profile: |  |
|  | Terrassenvollprofile massiv, speziell für den Außenbereich, aus dem Holz-Polymer-Werkstoff WERZALIT S2 mit ca. 40% Anteil aus hochwertigem umwelfreundlichen Polymer und ca. 60% gesundem Holz aus nachhaltiger, zertifizierter Forstwirtschaft. Die Terrassenprofile sind zu 100 % recycelfähig. Profilbreite ca. 145 mm, Profildicke ca. 22 mm. Standardlänge der entero 2.0 Profile: 3,0 m / 4,0 m / 5,0 m (Rohzuschnitt) Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102-1 bzw.E fl nach DIN EN13501-1. Farbe:  479 beach grey  480 espresso Wasserfest, verrottungsbeständig, durchgefärbt und UV beständig. Riss- und splitterfrei, formstabil. Mit angeformter Nut-Feder-Verbindung für Verlegung mit ca. 7,0 mm breiten optisch geschlossenen und durchgehenden Sicht- und Entwässerungsfugen. Deckbreite ca. 152 mm. Rutschbeständige Oberfläche mit beidseitig unterschiedlicher Struktur. Die maximale Stützweite (Befestigungsabstand) der entero 2.0 Profile beträgt 500 mm (Achsmaß). Die entero 2.0 Profile halten im verlegten Zustand bei Einhaltung der max. Verlegeabstände einer max. Flächenbelastung von 500 kg/m² bzw. einer mittigen Punktbelastung von max. 200 kg stand. Verlegung der entero 2.0 auf WERZALIT UK-Riegeln aus gleichem Material (ohne Farbanspruch und nicht UV beständig eingefärbt) oder Alu-UK Profile. Die Herstellervorschriften sind besonders zu beachten. Belüftung: Auf eine ausreichende Luftzirkulation unterhalb der Fläche ist zu achten. Ebenso muss eine ausreichende Entwässerung unterhalb der Terrassenfläche gewährleistet sein. Stehendes Wasser unterhalb des Bodenbelages ist unbedingt zu vermeiden. Kein direkter Erdreich- bzw. Rasenanschluss aller Konstruktionselemente!! Oberflächenentwässerung: - brosso (geprägte Oberfläche): Die Oberflächenentwässerung erfolgt über die seitlichen Fugen. Die Einrichtung eines Gefälles ist nicht unbedingt erforderlich. - solco (gerillte Oberfläche): Auf das erforderliche Gefälle von mind. 1,5 – 2 % vom Haus weg bzw. in Profil-Längsrichtung muss unbedingt geachtet werden. Ausdehnung: Bei der Verlegung ist eine thermisch-klimatisch bedingte Ausdehnung der entero 2.0 Profile und der UK-Riegel von insgesamt max. 6 mm / m in Länge und Breite durch entsprechende Dehnungsfugen zu festen Bauteilen zu berücksichtigen. |  |
| 06/2020 LV/Terrasse |  | Seite 2 von 7 |
| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Terrasse |
| WERZALIT-Terrassenvollprofil entero 2.0 |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
|  | Verschraubung / Nieten: Verdeckte Verschraubung mit korrosionsbeständigen Montageklammern auf WERZALIT UK-Riegeln mit Senkkopf-Schrauben 4,0 x 30 mm aus Edelstahl A2 (bei Alu-Unterkonstruktion mit Alu-Blindniete 4,8 x 10 mm) . Anfangs- und Abschlussprofile sind ggf. bauseits zuzuschneiden und werden zusätzlich von oben sichtbar durchgeschraubt mit Senkkopf-Schrauben 4,0 x 50 mm aus Edelstahl A2 in angesenkter Bohrung ø 4 mm (bei Alu-Unterkonstruktion Bohrschrauben 4,2 x 32 mm). An allen Auflagepunkten ist grundsätzlich 1 Montageklammern erforderlich!! Bei Längsstößen: entero 2.0 = 4 Klammern Bedarf: bei entero 2.0 ca. 18 Stück / m² Vorbereiten des Untergrundes bei Naturböden Zur Vermeidung des Unkrautwuchses empfehlen wir vor dem Einbringen des Splittbetts, welches als Auflageebene für die Betonsteinplatten dient, ein Wurzelvlies auszulegen. Unterkonstruktion: Generelle punktuelle Auflagerung der UK-Riegel im vorgegebenen Raster auf Gummipads 100 x 100 x 5 mm bei geschlossenen Beton-, Fliesen- oder Asphaltflächen o.ä.) bzw. Betonstein-Rabattenplatten (bei Splittbett oder auf Abdichtungsbahnen von Balkonen oder Dachterrassen). Für die Auflagerung der UK-Riegel im Splittbett und zur Fixierung der UK-Randriegel sind Betonstein-Rabattenplatten in der Größe mind. 1000 x 250 x 50 mm erforderlich. Keine direkte Lagerung der UK-Riegel auf dem Boden (Kiesbett, Erdreich, usw.). Die maximale Stützweite der WERZALIT UK-Riegel (lichtes Maß zwischen den Auflagepunkten) beträgt 400 mm bei grundsätzlich flach ausgelegten UK-Riegeln. Die Unterkonstruktion ist mit Ausnahme der UK-Randriegel generell schwimmend (keine starre Befestigung mit dem Untergrund) zu verlegen. Längsstöße der UK-Riegel sind generell auf einem Auflagepunkt mit mind. 20 mm Fuge auszuführen und sind flächig versetzt anzuordnen. Belagaufbau ca. 60 mm mit flach aufgelegten UK-Riegeln 38 x 72 mm. Belagaufbau ca. 42 mm mit flach aufgelegten UK-Alu Profilen 20 x 80 mm als Rahmenkonstruktion. Belagaufbau ca. 62 mm mit flach aufgelegten UK-Alu Profilen 20 x 80 mm als Kreuzlattung. Hinzu kommt die Höhe des Unterbaus (z.B. Gummipads, Betonsteinplatten) und bei Verlegung der Oberfläche solco ein Gefälle von mindestens 1,5-2%. Verlegung Unterkonstruktion:  UK-Riegel 8 x 72mm  Alu Unterkonstruktuion 20 x 80mm als Rahmenkonstruktion (s. Montagevorschrift des Herstellers)  Alu Unterkonstruktuion 20 x 80mm als Kreuzlattung (s. Montagevorschrift des Herstellers) Alle UK-Randriegel müssen ca. alle 500 mm mit Haltebügeln und Betonschrauben 6 x 40 mm auf dem Untergrund fixiert werden. Die Haltebügel müssen so angeordnet werden, dass sich die UK-Randriegel nach der Montage der entero 2.0 Profile uneingeschränkt horizontal verschieben können. Verlegerichtung entero Profile  längs zur Hauswand  quer zur Hauswand  diagonal, im Winkel von ca. ……… ° Verlegerichtung entero plus Profile  längs zur Hauswand  quer zur Hauswand  diagonal, im Winkel von ca. ……… ° Profil / Oberfläche:  brosso (geprägt)  solco (gerillt)  brosso / solco gemischt |  |
| 06/2020 LV/Terrasse |  | Seite 3 von 7 |
| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Terrasse |
| WERZALIT-Terrassenvollprofil entero 2.0 |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
|  | Profil-Längsstöße Stoß- bzw. Trennfugen müssen unter Berücksichtigung beider angrenzenden Profil- bzw. Verlegelängen und dem Ausdehnungsmaß von 6 mm/m ausgeführt werden.  sind im Schiffsverband mittig auf einem UK-Riegel mit offener Stoßfuge auszuführen (bis max. 1,50 m Profillänge möglich)  sind als durchgehender Längsstoß mit Dehnungsfugen auszuführen. |  |
| 1.2. | Trenn- bzw. Dehnungsfugen in der Fläche |  |
|  | Die Trenn- bzw. Dehnungsfugen in der Fläche (erforderlich bei Flächen größer 5 m in Länge)  bleiben offen  werden mit dem 2-teiligen Alu-Fugen-Abdeckprofil abgedeckt. Das Grundprofil wird entsprechend des vorhandenen Untergrundes ca. alle 50 cm mit Gummipads o.ä. unterbaut und an jedem Auflagepunkt mit Dübeln und Edelstahlschrauben, abwechselnd links und rechts der Führungsnut des Grundprofils auf dem Untergrund verschraubt. Die Befestigungsmittel sind entsprechend dem Untergrund zu wählen und bauseits zu stellen. Anschließend wird das Deckprofil in die Führungsnut des Grundprofils eingesteckt und mit Edelstahl-Senkkopf-Blechschrauben 4,2 x 60 mm verschraubt. Bedarf: 15 Stück je Alu-Fugen Abdeckprofil a´ 4,0 m Alu Fugen-Abdeckprofil, (Standardlänge 4,0 m) Farbe:  hell eloxiert  dunkel eloxiert  schwarz eloxiert |  |
|  |  | lfm | ......... | ......... |
| 1.3. | Dehnungsfugen im Wand- und Randbereich |  |
|  | Dehnungsfugen (mind. 20 mm) im Wand- und Randbereich  bleiben offen  werden mit den Alu-Wandanschlussprofil und dem Alu-Abdeckwinkel abgedeckt. Wandseitige Montage des Alu-Wandanschlussprofils mit Dübeln und Edelstahlschrauben. Die Befestigungsmittel sind entsprechend dem Wandmaterial zu wählen und bauseits zu stellen. Alu-Wandanschluss: bestehend aus Alu-Wandanschlussprofil und Alu-Abdeckwinkel (Standardlänge 4,0 m) Farbe:  hell eloxiert  dunkel eloxiert  schwarz eloxiert |  |
|  |  | lfm | ......... | ......... |
| 06/2020 LV/Terrasse |  | Seite 4 von 7 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Terrasse |
| --- | --- |
| WERZALIT-Terrassenvollprofil entero 2.0 |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 1.4. | Abschlüsse von geraden oder schrägen Flächenkanten |  |
|  | Abschlüsse von geraden oder schrägen Flächenkanten  bleiben offen |  |
|  |  | lfm | ......... | ......... |
| 1.5. | Alternative: Abdeckung von geraden oder schrägen Flächenkanten |  |
|  | Abdeckung von geraden oder schrägen Flächenkanten  Die Profil-Schnittkanten werden mit dem Alu-Abdeckwinkel abgedeckt. Verschraubung des Alu-Abdeckwinkels ca. alle 50 cm mit Senkkopf-Schrauben 3,5 x 30 aus Edelstahl A2. Am Längs- und Gehrungsstoß ist eine Dehnungsfuge von mind. 5 mm einzuhalten. Die max. Länge sollte auf 2 m begrenzt sein. Alu-Abdeckwinkel, (Standardlänge 4,0 m) Farbe:  hell eloxiert  dunkel eloxiert  schwarz eloxiert |  |
|  |  | lfm | ......... | ......... |
| 2.1. | entero 2.0 Profil |  |
|  | Gesamte Belaglänge: ……….m Belagbreite: ……….m Hersteller bzw. Lieferant: WERZALIT Deutschland GmbH Profiltyp/Bezeichnung: entero 2.0 Terrassenvollprofil Bodenbelag lt. Ausführungsbeschreibung inkl. Unterkonstruktion auf vorbereitetem Untergrund (gesonderte Position) liefern und verlegen. |  |
|  |  | m² | ......... | ......... |
| 06/2020 LV/Terrasse |  | Seite 5 von 7 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Terrasse |
| --- | --- |
| WERZALIT-Terrassenvollprofil entero 2.0 |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Lohnkosten |
| Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung oder des Auftraggebers gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden einschließlich aller Nebenkosten, Auslösung usw. folgende Stundenlöhne abgerechnet, die auch diesem Angebot zugrunde liegen. |
| 3.1. | Meisterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 3.2. | Facharbeiterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 3.3. | Helferstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 3.4. | Lehrlingsstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| Unterschrift |
| ............................................................................... Ort, Datum ............................................................................... Stempel und Unterschrift des Anbieters |
| 06/2020 LV/Terrasse |  | Seite 6 von 7 |
| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Terrasse |
| WERZALIT-Terrassenvollprofil entero 2.0 |
| Summenblatt |
| Summe aller Leistungsverzeichnisse: | EUR |
| Nachlass: | % |
| Pauschalpreis: | EUR |
| Summe nach Nachlass: | ......... EUR |
| Umsatzsteuer: | ......... EUR |
| Gesamtsumme: | ......... EUR |
| 06/2020 LV/Terrasse |  | Seite 7 von 7 |